
附件：符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业及产品目录（第一批）
单体企业及产品
	序号
	企业名称
	产品类别
	产品型号
	外形及尺寸（mm）
	质量（kg）
	标称电压（V）
	额定容量（Ah）
	最大放电倍率（C）
	循环寿命

	1
	宁德时代新能源科技有限公司
	三元
	MOH385
	43*173*91
	0.75
	3.6
	265
	4
	101.5%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	FFH3D3
	47.7*173*133
	2.3
	3.2
	86
	3
	92.1%/500次

	2
	深圳沃特玛电池有限公司
	磷酸铁锂
	32650-5.5Ah
	Ø 32.2* 70
	0.143
	3.20
	5.50
	12
	＞500次

	
	
	三元
	26650-4.2Ah
	Ø 26* 65
	0.095
	3.65
	4.20
	12
	＞500次

	3
	珠海银隆新能源有限公司
	钛酸锂
	23020088
	230* 200* 88
	0.69
	2.3
	20
	10
	109.2%/500次

	
	
	钛酸锂
	66160
	Ø 66*160
	1.1
	2.3
	25
	10
	111.2%/500次

	
	
	钛酸锂
	66160A
	Ø 66*160
	1.13
	2.3
	30
	10
	＞500次

	
	
	钛酸锂
	66260
	Ø 66*260
	1.9
	2.3
	55
	4.5
	＞500次

	
	
	磷酸铁锂
	22AH软包
	230*200*8.5（软包）
	0.65
	3.2
	22
	5
	95.8%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	YT60260-60AH
	Ø 60*260
	1.75
	3.2
	60
	3
	90.6%/500次

	4
	淄博国利新电源科技有限公司
	镍氢
	UCQNF280P
	60*120*300
	6
	1.2
	280
	5
	99.5%/500次

	5
	天津中聚新能源科技有限公司
	磷酸铁锂
	SP-LFP66AHA
	269（±1.5）*110（±1 ）*43（±1）
	2.1
	3.2
	66
	5
	98.1%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	SP-LFP100AHB
	255（±1.5）*167（±1 ）*41.5（±1）
	2.85
	3.2
	100
	5
	95.9%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	SP-LFP200AHA
	280（±1）*180（±1） *69（±0.5）
	5.8
	3.2
	200
	5
	92.2%/500次

	6
	哈尔滨光宇电源股份有限公司
	三元
	NCMP1690200A-24Ah
	16*90*200
	0.62
	3.7
	24
	15
	95.8%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	FP31136227A-80Ah
	31*136*227
	1.95
	3.3
	80
	5
	95.3%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	FP37207239A-100Ah
	37*207*239
	3.25
	3.3
	100
	5
	99.9%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	FP22120164A-22Ah
	23*121*164
	0.75
	3.2
	22
	15
	100.4%/500次

	7
	天津力神电池股份有限公司
	三元
	LR1865SZ
	Ø18.5×65.2
	0.046
	3.6
	2.2
	3
	94.5%/500次

	
	
	三元
	LR1865LA
	Ø18×65
	0.043
	3.6
	2.0
	10
	90.5%/500次

	
	
	三元
	LR1865SK
	Ø18×65
	0.045
	3.6
	2.6
	2
	88.9%/500次

	8
	力神动力电池系统有限公司
	三元
	LP2770120
	（27±1）*（70±1）* （120±1）
	0.505
	3.7
	22
	4
	90%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	LP44147272
	（44±4）*（147±1）*（272 ±1）
	3.5
	3.2
	130
	4
	94.4%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	LP2714897
	（27±1）*（148±1）* （97±1）
	0.685
	3.2
	20
	8
	97.2%/500次

	
	
	三元
	LP2714897
	（27±1）*（148±1）* （97±1）
	0.82
	3.7
	39
	6
	95.1%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	LP2770112
	（27±1）*（70±1）* （112±1）
	0.39
	3.2
	7.5
	30
	89.7%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	LP2770112
	（27±1）*（70±1）* （112±1）
	0.39
	3.2
	13.5
	6
	95.7%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	LP2770120
	（27±1）*（70±1）* （120±1）
	0.455
	3.2
	16.5
	6
	98.8%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	LP27148134
	（27.3±0.7）*（148±0. 3）*（133±1）
	1.05
	3.2
	40
	4
	95.6%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	LP44147141
	（44±4）*（147±1）*（141 ±1）
	1.58
	3.2
	50
	4
	95.2%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	LP44147185
	（44±4）*（147±1）*（185±1）
	2.238
	3.2
	78
	4
	97.7%/500次

	
	
	三元
	SP80160251
	（8±0.1）*（160±1）* （251±1）（软包）
	0.56
	3.7
	28
	6
	95.4%/500次

	
	
	磷酸铁锂
	LP2770134
	（27±1）*（70±1）* （134±1）
	0.51
	3.2
	20
	4
	95.7%/500次

	
	
	三元
	SP11150224
	（11±1）*（150±1）* （224±1）（软包）
	0.73
	3.7
	40
	3
	97.4%/500次

	9
	湖南科霸汽车动力电池有限公司
	镍氢
	CHR600D5E0
	Ø 63*32
	0.16
	1.2
	6.0
	25
	95.5%/500次

	10
	上海卡耐新能源有限公司
	三元
	CEB-LM26
	342*118*8（软包）
	0.585
	3.7
	26
	10
	99%/500次


注：1. 圆柱型电池在尺寸前有“Ø”标识。
[bookmark: _GoBack]    2. 因动力蓄电池系统标准2015年新发布且要求2016年5月1日起实施，此前暂不公布系统产品信息。
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